Supplementary File Data

Data for Figure 2A

| Coating: | VS |  | VS-B |  | A6 |  | B4 |  | Control |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (min) | PFU/mL | Standard Deviation | PFU/mL | Standard Deviation | PFU/mL | Standard Deviation | PFU/mL | Standard Deviation | PFU/mL | Standard Deviation |
| 0 | 1.20E+12 | 0.00E+00 | 3.00E+11 | 0.00E+00 | 1.20E+12 | 0.00E+00 | 1.10E+12 | 0.00E+00 | 3.42E+11 | 7.95E+10 |
| 1 | 4.10E+11 | 2.62E+10 | 2.34E+10 | 5.10E+09 | 5.00E+11 | 5.19E+10 | 4.00E+11 | 1.70E+10 | 1.83E+10 | 8.28E+09 |
| 5 | 3.60E+11 | 4.50E+10 | 1.20E+10 | 2.45E+09 | 3.60E+11 | 2.62E+10 | 1.90E+09 | 1.26E+09 | 1.43E+10 | 4.98E+09 |
| 15 |  |  | 8.50E+08 | 3.59E+09 | 1.30E+07 | NA |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 1.30E+07 | 0.00E+00 | 8.26E+04 | 2.31E+04 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 9.10E+08 | 4.08E+07 | 1.33E+02 | 1.89E+02 |  |  |  |  | 1.09E+10 | 4.16E+09 |
| 60 | 2.70E+09 | 1.40E+09 | 1.00E+00 | 0.00E+00 |  |  |  |  | 1.04E+10 | 1.96E+09 |
| 180 | 6.90E+02 | 3.89E+02 |  |  |  |  |  |  | 9.27E+09 | 8.73E+08 |

Data for Figure 2B

| Description | Coating | Ratio | Standard Deviation | 95% Confidence Interval for Mean |  | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lower Bound | Upper Bound |  |  |
| Ratio of average infective virus concentration (PFU/mL) at timepoints t(0 min):t(1 min) | ViralSafe | 0.3387 | 0.01551 | 0.2719 | 0.4054 | 0.31 | 0.36 |
|  | ViralSafe B | 0.0813 | 0.00996 | 0.0385 | 0.1242 | 0.07 | 0.10 |
|  | A6 | 0.4193 | 0.03067 | 0.2874 | 0.5513 | 0.36 | 0.45 |
|  | B4 | 0.3607 | 0.01105 | 0.3131 | 0.4082 | 0.35 | 0.38 |
|  | Control | 0.0536 | 0.01713 | -0.0201 | 0.1273 | 0.04 | 0.09 |
| Ratio of average infective virus concentration (PFU/mL) at timepoints t(0 min):t(5 min) | ViralSafe | 0.3027 | 0.02643 | 0.1889 | 0.4164 | 0.25 | 0.33 |
|  | ViralSafe B | 0.0399 | 0.00471 | 0.0197 | 0.0601 | 0.03 | 0.05 |
|  | A6 | 0.4193 | 0.03067 | 0.2874 | 0.5513 | 0.36 | 0.45 |
|  | B4 | 0.0017 | 0.00081 | -0.0017 | 0.0052 | 0.00 | 0.00 |
|  | Control | 0.0418 | 0.01033 | -0.0027 | 0.0862 | 0.03 | 0.06 |

Data for Figure 3

For each aerosol experiment in the chamber, concentration of Phi6 nebulization solution viable virus concentration was enumerated in PFU/mL (first row) and then for each collected aerosol sample. Each experiment was performed three times.

| Phi6 solution | 6.00E+10 | 5.15E+10 | 5.15E+10 | 4.65E+10 | 3.75E+10 | 4.25E+10 | 5.55E+10 | 4.80E+10 | 5.35E+10 | 5.55E+10 | 4.30E+10 | 5.30E+10 | 4.40E+10 | 5.60E+10 | 4.10E+10 | 4.60E+10 | 4.80E+10 | 4.50E+10 | 4.85E+10 | 4.75E+10 | 6.20E+10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Time (min) | No Filter |  |  | S-11 |  |  | BP-6 |  |  | BP-6 VS B |  |  | FMR-5 VS-B |  |  | FMR-5 |  |  | S-11 VS B |  |  |
| 30 | 6.00E+05 | 4.40E+05 | 6.00E+05 | 5.60E+04 | 5.50E+04 | 5.10E+04 | 2.10E+04 | 1.90E+04 | 2.50E+04 | 2.80E+04 | 4.10E+04 | 7.90E+04 | 2.10E+04 | 2.70E+04 | 2.10E+04 | 8.50E+03 | 2.20E+04 | 1.70E+04 | 3.90E+04 | 4.40E+04 | 7.60E+04 |
| 60 | 8.80E+05 | 2.20E+06 | 1.60E+06 | 9.50E+04 | 8.50E+04 | 6.20E+04 | 4.60E+04 | 4.30E+04 | 4.10E+04 | 7.20E+04 | 9.70E+04 | 1.40E+05 | 3.70E+04 | 3.30E+04 | 4.60E+04 | 1.90E+04 | 4.20E+04 | 3.70E+04 | 7.80E+04 | 9.90E+04 | 1.50E+04 |
| 90 | 1.30E+06 | 3.50E+06 | 5.90E+06 | 1.20E+05 | 1.50E+05 | 1.00E+05 | 6.40E+04 | 5.60E+04 | 5.90E+04 | 8.40E+04 | 1.10E+05 | 1.80E+05 | 5.10E+04 |  | 4.90E+04 | 2.30E+04 | 6.00E+04 | 4.30E+04 | 1.20E+05 | 9.30E+04 |  |
| 120 | 2.10E+06 | 3.90E+06 | 1.40E+07 | 2.00E+05 | 1.60E+05 | 1.30E+05 | 7.10E+04 | 1.10E+05 | 8.30E+04 | 8.10E+04 | 1.10E+05 | 2.10E+05 | 5.90E+04 | 5.20E+04 | 6.90E+04 | 3.60E+04 | 7.00E+04 | 5.50E+04 | 1.50E+05 | 1.20E+05 | 1.80E+05 |
| 150 | 2.10E+06 | 5.00E+06 | 1.80E+07 | 2.80E+05 | 2.10E+05 | 1.50E+05 | 7.90E+04 | 1.30E+05 | 1.20E+05 | 9.50E+04 | 1.40E+05 | 2.30E+05 | 7.00E+04 | 6.20E+04 | 8.90E+04 | 4.00E+04 | 8.00E+04 | 6.00E+04 | 1.70E+05 | 1.20E+05 | 1.80E+05 |
| 180 | 2.00E+06 | 5.30E+06 | 1.60E+07 | 2.30E+05 | 2.70E+05 | 1.40E+05 | 1.10E+05 | 1.50E+05 | 1.20E+05 | 1.40E+05 | 1.60E+05 | 2.60E+05 | 9.00E+04 | 8.10E+04 | 1.10E+05 | 4.50E+04 | 8.40E+04 | 7.00E+04 | 1.80E+05 | 1.20E+05 | 2.25E+05 |

Data for Figure 4

For each aerosol experiment in the chamber, concentration of Phi6 copy number was enumerated in copies/mLfor each collected aerosol sample. Same samples for viable count and copy number were used.

| Time (min) | No Filter |  |  | S-11 |  |  | BP-6 |  |  | BP-6 VS B |  |  | FMR-5 VS B |  |  | FMR-5 |  |  | S-11 VS B |  |  | GF-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4.05E+06 | 1.01E+06 | 1.02E+06 | 4.38E+06 | 1.34E+06 | 1.14E+06 | 1.67E+06 | 5.87E+05 | 7.83E+05 | 8.66E+05 | 1.09E+06 | 1.09E+06 | 9.52E+05 | 4.06E+05 | 6.46E+05 | 7.89E+05 | 2.47E+06 | na | 2.44E+05 | 6.01E+05 | 1.01E+06 | 1.37E+02 | 1.46E+03 |
| 60 | 5.37E+07 | 6.01E+06 | 2.95E+06 | 7.37E+06 | 3.62E+06 | 1.88E+06 | 4.13E+06 | 1.50E+06 | 1.10E+06 | 2.05E+06 | 2.19E+06 | 3.36E+06 | 2.89E+06 | 1.68E+06 | 1.37E+06 | 2.48E+06 | na | 2.50E+06 | 1.25E+06 | 1.57E+06 | 3.02E+06 | 4.59E+02 | 1.64E+03 |
| 90 | 1.06E+08 | 6.51E+07 | 5.08E+06 | 1.16E+07 | 2.75E+06 | 3.32E+06 | 7.47E+06 | 2.24E+06 | 2.28E+06 | 3.13E+06 | 5.09E+06 | 5.98E+06 | 4.58E+06 | 1.06E+06 | 2.22E+06 | 6.14E+06 | na | 4.04E+06 | 1.68E+06 | 2.11E+06 | 2.99E+06 | 1.17E+03 | 2.77E+03 |
| 120 | 2.26E+08 | 1.90E+08 | 6.68E+06 | 2.28E+07 | 5.17E+06 | 4.25E+06 | 1.07E+07 | 4.57E+06 | 3.90E+06 | 4.06E+06 | 6.23E+06 | 9.72E+06 | 6.36E+06 | 1.70E+06 | 3.04E+06 | 1.61E+07 | 6.71E+06 | 4.83E+06 | 2.27E+06 | 3.40E+06 | 4.47E+06 | 2.18E+03 | 3.27E+03 |
| 150 | 4.62E+08 | 2.02E+08 | 1.08E+07 | 3.69E+07 | 5.99E+06 | 6.00E+06 | 1.48E+07 | 7.23E+06 | 4.10E+06 | 5.62E+06 | 5.52E+06 | 1.24E+07 | 6.66E+06 | 2.59E+06 | 5.36E+06 | 3.67E+07 | 6.50E+06 | 9.92E+06 | 2.78E+06 | 2.98E+06 | 6.85E+06 | 6.21E+03 | 4.81E+03 |
| 180 | 3.86E+08 | 2.54E+08 | 1.25E+07 | 7.29E+07 | 8.76E+06 | 7.13E+06 | 1.20E+07 | 1.33E+07 | 4.84E+06 | 6.73E+06 | 6.12E+06 | 1.06E+07 | 8.65E+06 | 2.94E+06 | 4.42E+06 | 2.06E+07 | 6.42E+06 | 1.04E+07 | 3.27E+06 | 5.17E+06 | 9.16E+06 | 1.88E+03 | na |

Data for Figure 5

For each aerosol experiment in the chamber, concentration of Phi6 nebulization solution viable virus concentration was enumerated in PFU/mL (first row) and then for each collected aerosol sample. Each experiment was performed three times.

| Phi 6 solution | 5.00E+10 | 5.10E+10 | 5.50E+10 | 6.70E+10 | 6.25E+10 | 6.25E+10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.00E+10 | 5.55E+10 | 5.50E+10 | 6.40E+10 | 3.33E+10 | 5.30E+10 |
|  | 2.50E+10 | 6.00E+10 | 3.10E+10 | 6.40E+10 | 5.65E+10 | 8.15E+10 |
| Time (min) | No Filter | GF-2 | Used, uncoated, Ultima | Used, uncoated, Fazer | Used, VS coated, Ultima | Used, VS coated, Fazer |
| 180 | 1.10E+04 | 1.00E+02 | 0.00E+00 | 3.00E+01 | 6.00E+01 | 5.00E+01 |
|  | 4.50E+04 | 1.40E+02 | 1.00E+01 | 2.00E+01 | 7.00E+01 | 1.00E+01 |
|  | 1.00E+04 | 1.30E+02 | 0.00E+00 | 2.00E+01 | 3.00E+01 | 8.00E+01 |

Data for Figure 6

| Type | Mean | Standard Deviation | Standard Error | 95% Confidence Interval for Mean |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lower Bound | Lower Bound |
| Unused uncoated | 2.73E+03 | 2.07E+03 | 6.53E+02 | 1.25E+03 | 4.21E+03 |
| Used uncoated, Ultima | 3.56E+02 | 2.89E+02 | 9.60E+01 | 1.34E+02 | 5.78E+02 |
| Used uncoated, Fazer | 2.43E+03 | 1.71E+03 | 6.97E+02 | 6.43E+02 | 4.23E+03 |
| Used VS coated, Ultima | 2.87E+03 | 4.10E+02 | 1.67E+02 | 2.44E+03 | 3.30E+03 |
| Used VS coated, Fazer | 4.61E+03 | 5.78E+02 | 3.34E+02 | 3.17E+03 | 6.04E+03 |